Техническа спецификация по БДС 384-76
1.	Размери (mm)	2500х1250; 1250х2500
2.	Дебелини (mm)	4; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 21; 24; 26; 28; 30
3.	Допустими отклонения в дължина/широчина (mm)	+/- 2
4.	Отклонение от правия ъгъл след обрязването (mm/m)	<3
5.	Качество на лицевия фурнир	A, AB, B, BB, C, CC
6.	Слоеве	3-15
7.	Качество на повърхността	Некалиброван или калиброван, шлайфан
8.	Клас емисия на свободен формалдехид	E1
9.	Водоустойчивост	WBP mark
10.	Влажност (%)	8-12
11.	Якост на слепване: (MN/m²) - в сухо състояние - третиран в гореща вода в продължение на 1 час	2,0 1,0