ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ / Плоскостите съответстват на всички параметри на стандарт EN 622-1 и EN 622-5, както и на стандарт EN 120 за определяне съдържанието на формалдехид / Средна плътност кг/куб.м не по малко от 900 / пСлътност от 700 kg/m3 до около 880 Пппппkg/m3 като това е най-произвеждания MDF и е с най-голяма област на приложение; III-та група: MDF с пл / СтПппппт / ътСредна плътностH/мм3780 (+-20)EN323 Средна плътностH/мм3780 тттттттттт(+-20)EN323 нСредна плътностH/мм3780 (+-20)EN323 ост от Отклонение от средната плътност% / Отклонение в дебелината мм+-0,20 - +-0,30 / Отклонение по дължина и широчина мм/м +-2, макс. +-5 / Отклонение от правия ъгъл, макс мм/м 2 / Дебелина на подуване за 24 часа, макс. % 10- 17 / Граница на якост при огъване, мин.H/мм 18-23 / Модул на еластичност при огъване, мин.H/мм 2100-2700 / Граница на якост при опън, мин.H/мм 0,55-,65 / Откъсване на повърхността, мин.H/мм 1 / Пределно съпротивление при издърпване на винтовете за дърво от пластини, мин.H Измен. за дебелини >1000 / Пределно съпротивление при издърпване на винтовете за дърво от ръбовеH / Измен. за дебелини >800 -750 / Съдържание на минерални вещаства, макс.% 0,05 / Съдържание на формалдехидмг/100 гКлас на емисия / Влажност% 4-9 8СС00 kg/m3 до около 1000 kg/m3 се нарича стабилизиран MDF, MDF-HDF или само HDF (High Density Fibreboard), произвежда се в Ппппн потребностти трябва да прецените какъв MDF ще е необходим в производството Ви. Поради малкото информация за MDF повечето потребители с